Тимиргалеева Ф.Х. учитель биологии и химии

МБОУ «Чеганлинская средняя общеобразовательная школа »

Абдулинского района Оренбургской области

«Просто знать - ещё не всё, знания нужно уметь использовать»

И.В.Гёте

Название предмета: химия.

Класс: 11

УМК: Химия, автор: Габриелян О. С., год издания 2011

Уровень обучения: базовый.

# Тема урока:  Коррозия металлов.

Общее количество часов, отведенное на изучение темы: 1 час.

Место урока в системе уроков по теме: тема  «Металлы», урок № 48

Цель урока: повторить и расширить представления о коррозии, ее видах, механизмах; закрепить знания учащихся о способах защиты металлов от коррозии

Задачи урока:

Образовательные:

- определить понятие «коррозия»,

-ознакомить  ее классификацией;

-сущностью процесса;

-способами защиты от коррозии;

Развивающие:

- развивать умения формулировать проблему, выдвигать гипотезы;

- развивать умений сравнивать, анализировать,  делать выводы;

-развивать интерес к химии;

Воспитательные:

- стимулировать познавательные мотивы, интерес, стремление проникнуть в сущность

явлений;

-в развитие чувства ответственности за порученное дело;

-прививать навыки коллективной работы и товарищеской взаимопомощи;

Планируемые результаты:

-знание определения «коррозии»;

-знание классификации коррозии;

-знание механизма коррозии;

-знание способов защиты от коррозии

Техническое обеспечение урока:

Ноутбук;

Проектор;

Экран;

Дополнительное методическое и дидактическое обеспечение урока:

- Учебник  Химия: Учебник для 11 класса. М.: «Дрофа». По ред. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н.,Пономарёв С.Ю.,Теренин В.И.

Оборудование и реактивы: NaOH, NaCI, HCI, H2SO4, красная кровяная соль К3(Fe(CN)6), медная и цинковая проволока, железные гвозди, измельченное сухое горючее, мелкая наждачная бумага, спиртовка, пробирки, спички.

| Этапы урока | Деятельность Учителя | Деятельность Ученика |
| --- | --- | --- |
| 1. Организационный этап. | Создание положительного эмоционального настроя учащихся. Технология «эмоциональное вхождение в урок». (Прослушивание короткой музыкальной фразы) | Приветствие учителя, готовность к уроку и психологический настрой. Прослушивание музыкальной фразы |
| 2 Актуализация опорных знаний. (этап проверки д/з) | . Тестирование по вариантам: «Проверочная работа по теме металлов» | Индивидуальная работа учащихся. |
| 3.Постановка проблемы. (технология «высказывания великих») | Коррозия – рыжая крыса, Грызет металлический лом» В. Шефнер Что означают слова Шефнера? Как вы думаете, о чем сегодня на уроке будет наш главный разговор? Название темы: Коррозия металлов Цель урока: (технология «Домысливание») Что изучим……..? Что узнаем……..? Что проверим…..? Целью нашего урока является повторить и расширить представления о коррозии, ее видах, механизмах; закрепить знания учащихся о способах защиты металлов от коррозии Демонстрация опыта, заложенного за 2 дня до урока: Наливают в 2 пробирки воды. В одной из них воду кипятят. Затем помещают в обе пробирки по очищенному наждачной бумагой железному гвоздю и плотно закрывают пробками, чтобы предотвратить новое растворение кислорода в прокипяченной воде. Что мы наблюдаем в данных пробирках? Мы знаем, что вода способствует появлению ржавчины. Возникает проблема: почему только в одной из пробирок железный гвоздь ржавеет? В результате выдвижения гипотез учащиеся приходят к общему выводу: железо ржавеет не только в присутствии воды, но и в обязательном присутствии кислорода воздуха. Дайте определение коррозии. Коррозия – это процесс самопроизвольного разрушения металлов и сплавов под влиянием внешней среды (лат.corrosto –разъедание). -Чем являются металлы? Все металлы – восстановители. Явление коррозии есть проявление восстановительных свойств металлов. Знание сути этого процесса даст возможность защитить металл от коррозии. Найдите по параграфу вещества вызывающие коррозию. Вещества, вызывающие коррозию металлов - это окислители, такие как неметаллы (кислород и др.), вода, неорганические и органические кислоты, оксиды, щелочи. Они в какой – то мере могут находиться в окружающей среде – воздухе, почве, воде. Демонстрация опыта, заложенного за 30 минут до урока: Наливают в 5 пробирок на 1/3 их объема: в 1-ю – раствор гидроксида натрия, во 2, 3, 4-ю – раствор хлорида натрия, в 5-ю – кипяченую воду. Одновременно опускают в 1,2,5-ю пробирки по железному гвоздю, в 3-ю – гвоздь в контакте с медью, в 4-ю – гвоздь в контакте с цинком. Вынимают гвозди из растворов и обнаруживают в растворах ионы железа, приливая во все пробирки по нескольку капель раствора красной кровяной соли. Что мы наблюдаем? Как это можно объяснить? Как вы думаете, что является окисленной формой металлов? Приведите примеры Окисленной формой металлов является их оксиды. Пример: В результате коррозии железа образуется оксид железа(III)который входит в состав ржавчины – n Fe2O3*m H2O. Понятие «ржавление» характеризует конкретно коррозию железа Ржавчина пориста, отслаивается и не защищает железо от разрушения. Вследствие коррозии разрушается огромное количество железа. В XIX веке половина выплавленного железа разрушалось, так как не было известно надежных методов борьбы с коррозией. В настоящее время 1/6 часть выплавленного чугуна превращается в ржавчину. Какой можно вывод сделать из выше сказанного? Делается такой вывод из выше сказанного: борьба с коррозией железа и его сплавами – важнейшая задача, стоящая перед человечеством. Современная промышленность и техника эксплуатирует металлы и их сплавы часто при высокой температуре, высоком давлении, в агрессивных средах – кислотах, щелочах, солях; да и воздух не отличается чистотой, особенно в крупных городах. Борьба за сохранение металла от разрушения – коррозии – одна из задач современности, наиболее значимая. В чём же заключается химическая сущность коррозии? Какой это процесс? В каких средах протекает? В зависимости от среды, коррозия на какие виды подразделяется? Составьте схему видов коррозии. 1.Химическая - разрушение металла в результате их химического взаимодействия. Наиболее распространенным видом химической коррозии является газовая коррозия, протекающая в сухих газах при полном отсутствии влаги. Например, 2Fe + 3CI2 = 2FeCI3 2.Электрохимическая – разрушение металла, которое сопровождается возникновением электрического тока (проходит во влажной среде). Коррозии подвергаются абсолютно все металлы, но в промышленности наиболее широко применяются сплавы железа, поэтому электрохимическую коррозию металлов мы рассмотрим на примере железа. Демонстрация опыта: 1. Поместим железо в соляную кислоту. Что наблюдаем? 2.Поместим медь в соляную кислоту. Что наблюдаем? 3. Поместим железо в раствор соляной кислоты и прикоснемся к нему медной проволочкой. Что наблюдаем? Затем учащиеся при помощи учителя ставят проблему: Почему водород выделяется с поверхности меди? Медь в ряду напряжения металлов стоит после водорода и не должна реагировать с кислотой, а она реагирует… В результате выдвижения гипотез учащиеся приходят к общему выводу: железо, окисляясь ионами водорода, переходит в раствор, накапливая при этом электроны в кристаллической решетке. Электроны переходят на поверхность меди и восстанавливают на ее поверхности ионы водорода. В чем же сущность коррозии? Сущность: Ме0 -nе→ Меn+ (разрушается более активный металл) Сущность коррозии железа, находящегося в контакте с медью в кислой среде (усиленная) А (+)поверхность железа: Fe 0 -2e→ Fe2+ - процесс окисление К(-) поверхность меди: 2Н+ +2e→ Н20 - процесс восстановление Fe+ 2H+ = Fe2+ + H2 Fe + 2HCI = FeCI2+H2 А(+)- анод (более активный металл и он же разрушается) К(-) - катод Сущность коррозии железа, находящегося в контакте с медью во влажном воздухе ( пассивная) А (+) поверхность железа: Fe 0 -2e→ Fe2+ - процесс окисления К(-) поверхность меди: 2 Н2О +2e→ Н20 +2ОН- - процесс восстановления В водяной пленке: Fe0+2Н2О= Fe(OH)2 +Н2 зелёный 4Fe(OH)2 +O2 +2H2O= 4Fe(OH)3 Бурый А что будет происходить, если железо будет в паре с цинком? Вывод, что в паре с цинком, коррозия железа будет уменьшаться, т. к. цинк - более активный металл, чем железо, и он будет разрушаться. Водород же будет восстанавливаться на железе. Каковы же условия коррозии? Условиями коррозии являются: Наличие в металле примесей, играющих роль менее активного металла; Влажность; Доступ воздуха; Как же можно уменьшить коррозию, как бороться с ней? Меры борьбы с коррозией Защита металла покрытиями: а) металлами, образующими на поверхности металла прочные пленки (хромирование, никелирование, золочение и т. д.) б) неметаллами- лаками, красками, эмалью, смолами, создающими защитные пленки; Применение химически стойких сплавов (нержавеющие стали – легированные, например, столовые приборы из «нержавейки» содержат до 12% хрома и 10% никеля); 3. Изменение состава среды (введение ингибиторов : их вводят в замкнутые системы охлаждения, в нефтепроводы и газопроводы для снижения коррозии труб изнутри); Демонстрация опыта: защита металлов с помощью ингибитора: а) Налить на 1/5 объема пробирки разбавленную серную кислоту; б) Поместить в пробирку железные стружки и нагреть до кипения; Наблюдаем активное выделение водорода. в) Добавить в пробирку ингибитор уротропин (1 измельченную таблетку), которую можно заменить тиомочевинной или сухим горючим. Наблюдаем прекращение выделения водорода. 4. Электрохимические методы: а) катодная защита – защищаемая деталь присоединяется к катоду, который не разрушается; б) метод протектора – к защищаемому металлу присоединяют кусок более активного металла – протектора. | Диалог с учителем по определению тематики урока. Форма фронтальная Формулирование темы урока. Работа в тетради (запись темы урока). Форма индивидуальная Формулируют цели урока при помощи технологии «Домысливание» Форма: фронтальная Диалог с учителем по демонстрацию опыта заложенного 2 дня до урока. Работа в тетради (запись определения). Форма индивидуальная Диалог с учителем. Индивидуальная работа учащихся со стр. учебника. Диалог с учителем по демонстрацию опыта заложенного за 30 минут до урока. Работа в парах. Работа в тетради (записывают и приводят примеры). Учащиеся с помощью учителя делают вывод, записывают уравнения реакций, проходящих при этом процессе. Работа в тетради индивидуальная по составлению схемы «Виды коррозии» и примеров коррозии. Записывают вывод в тетрадях. Диалог с учителем по демонстрацию опыта и ставят проблему и в результате выдвижения гипотезы приходят к общему выводу. Записывают вывод в тетрадях. Исходя из демонстрации опыта отвечают письменно, в чём же сущность коррозии приводят пример Учащиеся самостоятельно приходят к выводу. Составляют схему в тетрадях «Меры борьбы разными видами коррозии». Диалог с учителем по демонстрацию опыта: защита металлов с помощью ингибитора. Записывают в тетрадях, делают вывод. |
| Физминутка |  | Выполнение упражнений |
| 5.Этап закрепления знаний | 1.Газообразное вещество, обязательное наличие которого способствует разрушению металла во влажной среде. 2.Как иначе называются нержавеющие сплавы? 3.Как называется вещество, при помощи которого можно, изменив состав среды, уменьшить разрушение металла? 4.Как называется более активный металл в контакте с другим металлом? 5.Какой вид коррозии наиболее распространен? 6.При соприкосновении железа со свинцом будет разрушаться …. 7.Требуется скрепить железные детали. 8.Из какого материала должны быть изготовлены заклепки: из меди или из цинка, чтобы замедлить коррозию деталей? | Выполнение самостоятельной работы в тетрадях. ( Отвечают на вопросы). |
| 6.Этап инструктажа | Д/З параграф 18 стр.208-214. стр.223;упр.№17,18,19(устно). Творческая работа: подготовить сообщение: «Способность металлов коррозировать | Индивидуальная и творческая работа учащихся. Частично- поисковый метод. |
| 7.Рефлексия. | Оценку поставьте в графе “самооценка”: а) все понял, могу этот материал объяснить другому (5 баллов) б) я сам все понял, но объяснить другому не берусь (4 балла) в) для полного понимания мне нужно повторить тему (3 балла) г) я ничего не понял (2 балла). Подсчитай баллы, полученные на уроке. Поставь себе оценку. | Индивидуальная, фронтальная работа. |